Revitalizace plážových kurtů na sportovním areálu VEROS Chomutov

K rozměrům samotného hřiště, které jsou stanoveny na 8×16 m je nutné přidat i prostor kolem něj za ohraničovacími čárami („lajnami“). Jako minimum je doporučováno aspoň 3 m za zadními okraji hřiště a 2m. Výsledek by měla být plocha aspoň 22×12 m na jeden kurt. V našem případě je to 22x 25m na dva kurty.

Jako první krok se na prostoru vybraném pro vlastní hřiště odebere svrchní vrstva zeminy zhruba do hloubky aspoň 80–90cm. Na tuto plochu se pak naveze podkladové plnivo makadam frakce 90 – 120 mm, kterým se vyplní celá plocha kurtu až do výšky 40 – 50cm. Tato vrstva má důležitou funkci – slouží pro odvod vody z pískové vrstvy a nevyplácí se ji zanedbat. Na makadam položíme geotextílii, která jej oddělí od písku, který se naveze na textilii v takové vrstvě, aby zarovnala hřiště s okolním terénem.

Hřiště pro beachvolejballové kurty – schéma:

- Propíraný jemný křemičitý písek – zrnitosti 0,063-1,5 mm, d50 max. 0,33mm, volně ložený. Tloušťka pískové vrstvy je cca 40 cm.

- Geotextilie 300 g/m2

- Propustná vrstva 40 cm

Hrubý podklad   220 m3

Písek                    220 m3

Celý prostor se musí ohraničit zábranou proti prorůstání kořenů, celková délka je 100 m.